## Slide 1: LC18 : Corps Purs et Diagrammes Binaires
Niveau : CPGE
Pré-requis :
Potentiel chimique
Notion de variance
Théorèmes du moment et de l’horizontal (vu en thermodynamique physique avec les diagrammes de Clapeyron)
Solubilité

## Slide 2
Spectres IR
Spectre IR de l’acide palmitique
Spectre IR du thymol
Spectre IR du mélange

## Slide 3
Interprétation du diagramme de phase d’un corps pur
T
P
v=1
v=1
v=1

## Slide 4
Variables de composition d’un mélange binaire
Mélange de A et B
Titre molaire :
Titre molaire :

## Slide 5
Construction d’un diagramme binaire Si-Ge
 | Germanium | Silicium
Maille cristalline | Cubique diamant | Cubique diamant
Rayon atomique | 125 pm | 111 pm

## Slide 6
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Si-Ge

## Slide 7
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Si-Ge

## Slide 8
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Si-Ge

## Slide 9
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Si-Ge

## Slide 10
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Si-Ge

## Slide 11
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Si-Ge

## Slide 12
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Si-Ge

## Slide 13
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Si-Ge

## Slide 14
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Si-Ge

## Slide 15
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Si-Ge

## Slide 16
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Si-Ge

## Slide 17
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Si-Ge

## Slide 18
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Si-Ge

## Slide 19
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Si-Ge

## Slide 20
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Si-Ge

## Slide 21
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Si-Ge

## Slide 22
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Si-Ge

## Slide 23
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Si-Ge

## Slide 24
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Si-Ge

## Slide 25
T
t
T
0
1
liquidus
solidus
liq
sol
liq + sol
Construction d’un diagramme binaire Si-Ge

## Slide 26
T
0
1
Théorème des moments
liquidus
solidus
M
S
L
T
T

## Slide 27
T
0
1
Théorème des moments
T
1414
938,3
Mélange binaire Si-Ge porté à 1200°C

## Slide 28
T
0
1
Théorème des moments
T
1414
938,3
Mélange binaire Si-Ge porté à 1200°C
Fraction molaire en Silicium du mélange :

## Slide 29
T
0
1
Théorème des moments
0,60
M
T
1200
1414
938,3
Mélange binaire Si-Ge porté à 1200°C
Fraction molaire en Silicium du mélange :

## Slide 30
T
0
1
Théorème des moments
0,60
M
S
L
T
0,67
0,32
1200
1414
938,3
Mélange binaire Si-Ge porté à 1200°C
Fraction molaire en Silicium du mélange :
Théorème de l’horizontal :

## Slide 31
T
0
1
Théorème des moments
0,60
M
S
L
T
0,67
0,32
1200
1414
938,3
Mélange binaire Si-Ge porté à 1200°C
Fraction molaire en Silicium du mélange :
Théorème de l’horizontal :
Fractions molaires du Si dans le liquide et le solide

## Slide 32
T
0
1
Théorème des moments
0,60
M
S
L
T
0,67
0,32
1200
1414
938,3
Mélange binaire Si-Ge porté à 1200°C
Quantité de matière totale du système :

## Slide 33
T
0
1
Théorème des moments
0,60
M
S
L
T
0,67
0,32
1200
1414
938,3
Mélange binaire Si-Ge porté à 1200°C
Quantité de matière totale du système :
Théorème des moments :
D’où
Puis

## Slide 34
T
0
1
Théorème des moments
0,60
M
S
L
T
0,67
0,32
1200
1414
938,3
Mélange binaire Si-Ge porté à 1200°C
Quantité de matière totale du système :
Théorème des moments :
D’où
Puis
Composition en quantités de matière du système:
mol
mol

## Slide 35
Purification par fusion de zone
Silicium
Déplacement de la bobine
Pompe
S
S
L

## Slide 36
Purification par fusion de zone
liquide
solution solide
T

## Slide 37
Purification par fusion de zone
liquide
solution solide
T

## Slide 38
Purification par fusion de zone
liquide
solution solide
T
Silicium impur fondu

## Slide 39
Purification par fusion de zone
liquide
solution solide
T
Silicium impur fondu

## Slide 40
Purification par fusion de zone
liquide
solution solide
T
Silicium impur fondu
Cristallisation à l’arrière de la zone fondue

## Slide 41
Construction d’un diagramme binaire Au-Si
 | Or | Silicium
Maille cristalline | Cubique face centrée | Cubique diamant
Rayon atomique | 144 pm | 111 pm

## Slide 42
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Au-Si
1414°C
1064°C

## Slide 43
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Au-Si
1414°C
1064°C
Refroidissement du liquide
Apparition du premier grain d’Au(s)
Apparition du premier grain de Si(s)
Disparition de la dernière goutte de liquide

## Slide 44
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Au-Si
1414°C
1064°C

## Slide 45
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Au-Si
1414°C
1064°C

## Slide 46
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Au-Si
1414°C
1064°C

## Slide 47
T
t
T
0
1
Construction d’un diagramme binaire Au-Si
1414°C
1064°C
liquide
Au(s) + Si(s)
liquide + Si(s)
l +
Au(s)

## Slide 48
T
0
Etat diphasé liquide-solide
solidus
M
S
L
T
liquidus
liq + Si(s)
Règle des moments :

## Slide 49
T
0
Etat diphasé solide-solide
M
B
A
T
Règle des moments :
Au(s) pur
Si(s) pur

## Slide 50
Composition de la phase liquide
T
0
Etat triphasé solides-liquide
M
T
Au(s) + Si(s) + liq
E

## Slide 51
Thymol
Acide palmitique
Fraction massique d’acide palmitique | 0 | 0,196 | 0,398 | 0,608 | 0,711 | 0,802 | 0,891 | 1
Mélanges réalisés
Diagramme binaire acide sébacique – acide adipique

## Slide 52
thermocouples
Mélanges acide palmitique et thymol
Décapeur thermique
Tubes double paroi
Acquisition de courbes de refroidissement

## Slide 53
Portion du diagramme binaire eau-NaCl

## Slide 54
Diagramme binaire à point indifférent

## Slide 55
Diagramme binaire avec miscibilité nulle à l’état solide